### 00.00.00	Rockwool bardage isolatiesysteem 209 DUO SONO VH  m²  28-03-08  Rockwool BardageSysteem 209 DUO SONO

volgnr.  4

##### Omschrijving:

De bardagegevels met geperforeerde binnendozen worden geïsoleerd met een bardage isolatiesysteem # Rockwool Bardagesysteem 209 DUO SONO en bestaat uit speciaal ontwikkelde rotswolisolatieplaten, waarin een harde toplaag wordt gecombineerd met een flexibele onderlaag. De harde toplaag dient tevens als koudebrugonderbreking. Het isolatiesysteem is derhalve zeer geschikt bij metalen gevelconstructies waar thermische, akoestische en brandwerende eisen worden gesteld in combinatie met geperforeerde binnendozen. Thermische weerstand RD : # 130 mm: 3,70 m².K/W # 150 mm: 4,20 m².K/W # 170 mm: 4,75 m².K/W en akoestische prestaties: geluidsisolatie RW(C;Ctr) : 39(-3;-8) en geluidsabsorptiecoëfficiënt αW : 0,65 bij een perforatiegraad van 23,4 % (effectief 15,9%).
Brandreactie volgens NBN EN 13501-1 : C-s1 ,d0 # brandwerendheid volgens NBN EN 13501-2 : EI 90 (van binnen naar buiten) – EI 20 (van buiten naar binnen), EW 120, E 120.

##### Materiaal:

Rotswol waarvan de minerale vezels bekomen worden door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen. De rotswol is volledig recycleerbaar. Het aandeel gerecycleerde rotswol in de plaat bedraagt minstens 25 %. De platen zijn ingepakt in milieuvriendelijke, afbreekbare PE-folie. 
De platen hebben een dikte van # 130 mm # 150 mm # 170 mm en meten 1200 mm x # 500 mm # 600 mm en hebben aan de bovenzijde van de plaat een insnijding waarin de overlapping van de flenzen wordt gedrukt.
Een monster en een door de BUtgb afgeleverde productgoedkeuring met certificatie # ATG H577-1 zijn aan de # leidende ambtenaar # architect voor te leggen.

##### Uitvoering:

De isolatieplaten worden in één arbeidsgang aangebracht in de geperforeerde binnendozen. Met de bijhorende speciale afstandhoudende Rockwool 209 DUO bevestigers # met 12-kant NYCO kunststofkop en koolstofstaal met Dural 1000 coating # 6-kantkop in koolstofstaal met Dural 1000 kleur coating # 6-kantkop in RVS A2 # wordt de metalen buitenbeplating # worden de metalen omegaprofielen bevestigd doorheen de # 40 mm # 60 mm dikke toplaag in de flenzen van de geperforeerde binnendozen met een diepte van # 90 mm # 110 mm waardoor ook een volledige vulling ontstaat. Een thermische koudebrugonderbreking van # 40 mm # 60 mm blijft hierdoor behouden. De buitenbeplating wordt onderling # op de omegaprofielen bevestigd met secundaire bevestigingen met # met dezelfde schroefkop # 6-kantkop in RVS A2 # UFO-kop in RVS A2.

##### Toepassing:

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: