Isolatie vloer op volle grond met Rockfloor Therm 

Omschrijving

De isolatie van de vloer op volle grond wordt uitgevoerd met volledig recycleerbare uiterst draagkrachtige # Rockfloor Therm rotswolplaten. De minerale rotswolvezels zijn bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen.

Materiaal

- Volumieke massa: circa 140 kg/m³.

- De isolatie kan lichte, lokale oneffenheden opvangen.

- De rotswol isolatieplaten zijn onbekleed.

- Druksterkte bij 10% vervorming: 60 kPa volgens EN 826

- Onbrandbaar: Euro-Brandklasse A1 volgens EN 13501-1.

- Warmtegeleidingscoëfficiënt lD : 0,040 W/m.K volgens EN 12667

- Plaatafmetingen: 1000 x 625 mm.

- Isolatiedikte: 20 mm # 30 mm # 40 mm # 50 mm # 60 mm # 80 mm # 100 mm # 120 mm # 140 mm # 160 mm

- Het product is niet onderhevig aan uitzetting of krimp

- Geeft geen aanleiding tot schimmelvorming en is geen voedingsbodem voor bacteriën.

- Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ = 1 volgens EN-ISO 10456

- Specifieke warmtecapaciteit cp : 1030 J/kg.K volgens EN-ISO 10456

- Niet hygroscopisch en niet capillair.

- De rotswolisolatie draagt CE markering overeenkomstig EN 13162.

- De rotswolisolatie is volledig recycleerbaar

- De productie is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

Inzake het isolatieproduct wordt aan de verantwoordelijke architect voorgelegd: # een monster
# een bewijs van CE-markering: de prestatieverklaring (DoP) # een Environmental Product Declaration (EPD) volgens EN 15804

Uitvoering:

- De isolatie wordt geplaatst volgens de regels der kunst en de richtlijnen van de fabrikant.

- De ondergrond is een betonnen werkvloer of een getrilde, ingewaterde en aangestampte nieuwe zandlaag. Deze dient voldoende vlak te zijn.

- Op de ondergrond wordt een waterdichte folie gelegd.

- De isolatie wordt éénlaags toegepast.

- De isolatieplaten worden met verspringende naden goed aansluitend tegen elkaar gelegd. Passtukken worden op maat gesneden met een # Rocktect Knife isolatiemes en een rechte lat.

- Op de isolatie wordt een waterdichte folie gelegd met overlappingen van circa 100 mm die worden afgeplakt met # RockTect Twinline tape.