Bestekbeschrijving: RockSono Base Vario - houten scheidingswand

00.00.00 Isolatie van houten scheidingswand  VH  m² ++-++-++  Rockwool  RockSono Base Vario


Omschrijving:
De isolatie van de scheidingswand met een houten raamwerk wordt uitgevoerd met rotswol onder vorm van lichte, veerkrachige rotswolplaten # Rockwool RockSono Base Vario met een speciale extra-flexibele randzone.

# De scheidingswand zal een U-waarde hebben van ten hoogste .... W/m².K. De warmtedoorgangscoëfficiënt U is berekend conform NBN B 62-002:2008 en NBN EN ISO 6946. De thermische invloed van het hout in de isolatielaag is hierin meegerekend.

# De scheidingswand heeft een geluidsisolatie Rw van minstens … dB in labo, overeenkomstig de meetmethode van NBN EN ISO 140-3 en bepalingsmethode volgens NBN EN ISO 717-1.

# De scheidingswand zal een gewogen, gestandaardiseerde geluidsisolatie DnT,w halen van minstens … dB, getest overeenkomstig NBN EN ISO 140-4 en NBN EN ISO 717-1 en alzo voldoen aan de vereiste # voor normaal akoestisch comfort # voor verhoogd akoestisch comfort van de norm NBN S01-400-1 voor woongebouwen tussen slaapkamer-keuken-woonkamer en slaapkamer binnen de woning.

# De scheidingswand heeft een brandweerstand # EI  # REI van minstens … minuten in labo overeenkomstig NBN EN 13501-2, of berekend volgens NBN EN 1995-1-2.

Materiaal:
Rotswol, waarvan de minerale vezels zijn bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen. Het product heeft geen uitzetting of krimp, geeft geen aanleiding tot schimmelvorming en is geen voedingsbodem voor bacteriën. De rotswol is volledig recycleerbaar.

De isolatieplaten # Rockwool RockSono Base Vario hebben een volumemassa van circa 35 kg/m³. 
De plaatafmeting is # 1200 x 380 mm # 1200 x 580 mm. 
Door de extra-flexibele randzone kan de plaat in de breedterichting circa 50 mm worden samengedrukt.
De toegepaste dikte bedraagt
# 90 mm # 100 mm # 120 mm # 140 mm # 160 mm
# +++ mm in 2 lagen met verspringende voegen

De gedeclareerde thermische geleidbaarheid (D van de isolatieplaten # Rockwool RockSono Base Vario bedraagt 0,037 W/m.K volgens NBN-EN 12667. De isolatie kent geen thermische veroudering. De specifieke warmtecapaciteit cp bedraagt circa 1.030 J/kg.K volgens NBN-EN-ISO 10456.

De isolatie is waterafstotend, niet hygroscopisch en niet capillair. Het waterdampdiffusie-weerstandsgetal µ bedraagt circa 1,0. 

De rotswolisolatie is niet brandbaar. Het product heeft Euro-Brandklasse A1 overeenkomstig NBN-EN 13501-1.

De isolatieplaten zijn ingepakt in milieuvriendelijke, afbreekbare PE-folie. Op de werf worden ze vrij van de grond opgeslagen.

De isolatie draagt het CE-merk. De betreffende gegevens zijn aangegeven op het etiket van elke verpakkingseenheid. Alle eventuele te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN-EN 13162, die geldt voor minerale wol-producten in thermische toepassing voor de bouwsector.

Inzake het isolatieproduct wordt aan # de architect # de verantwoordelijke ambtenaar voorgelegd :
# een monster
# een bewijs van CE-markering: de prestatieverklaring.
 

Uitvoering:
De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. 

Wanneer de ruimte tussen de balken 10 tot 50 mm smaller is dan de isolatieplaten, dan worden deze zonder bijsnijden zelfknellend tussen de balken aangebracht.

Is de ruimte tussen bepaalde balksecties toch nog smaller, dan wordt de isolatie aan de minst flexibele zijde bijgesneden.

Is inkorten van de langste isolatiezijde noodzakelijk, dan wordt een overmaat van enkele millimeters aangehouden. 

Het snijwerk van de isolatie gebeurt met behulp van een gepast # Rockwool mes en een rechte lat.

# Bij het later aanbrengen van wandbekleding en eventuele plinten, wordt om geluidtechnische reden een restvoeg gerespecteerd tussen voorzetwand en vloer, muur of zoldering. Deze wordt opgevuld met soepel voegmateriaal.

# Het afvoeren van de restanten gebeurt in overleg met de rotswolfabrikant. Snijresten van de rotswol kunnen worden verzameld in recyclingzakken, door de producent geleverd, of in containers, geplaatst door het bevoegde verwerkingsbedrijf.


Toepassing:
…………………………………

Aard van de overeenkomst:
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)


Meetwijze:
Meeteenheid:   m²
Meetcode: